| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 4.1 - 1 |
| --- | --- | --- |

Все материалы работают

| Все материалы работают, это означает, что они меняют линейные размеры под влиянием температурных колебаний. А, поскольку некоторые материалы расширяются (сужаются) сильнее, чем другие, это необходимо учитывать при их непосредственном использовании. Ниже показано линейное расширение различных материалов при длине каждого равной 10 метрам. Отмечены расширения, произошедшие при изменении температуры на 200С. Температурное изменение: 200С. Масштаб: 2 : 1 | Линейное расширение, мм 40,0 32,0 14,0 2,4 3,4 4,8 5,8 5,8 | Коэффициент расширения, мм/м/0С. 0,2 0,16 0,07 0,012 0,017 0,024 0,029 0,029 |
| --- | --- | --- |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 4.2 - 1 |

| Линейное расширение ПВХ. |
| --- |
| Диаграмма определения линейного расширения для желобов из ПВХ. Коэффициент линейного расширения ПВХ: 0.07 мм/м/0С. Линейное расширение, мм Температурное изменение, 0С. |  |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 4.3 - 1 |

| Температурный диапазон для ПВХ. |
| --- |
| По сравнению с температурным диапазоном металлов, температурный диапазон ПВХ гораздо меньше. |  |

# Text boxes

PE

PVC

PP

Железо

Медь

Алюминий

Цинк

Свинец

10 м

150

140

130

120

110

100

40

50

60

70

80

90

10

20

30

0

00

100

200

300

400

500

600

700

6

8

10

12

16

14

18

20

22

24

26

28

30

Длина желоба

Пример:

Температурное изменение: 600С

Длина желоба:	          18.0м

Расширение:		          75.6мм

Карбонизация

Температура экструзии

Температура обработки

Температура размягчения

С0

240

250

220

200

180

160

140

120

110

100

82

90

70

60